Министерство образования и науки Российской Федерации

Департамент образования города Севастополя

Государственное бюджетное образовательное учреждение

Профессионального образования г. Севастополя

«Севастопольский судостроительный колледж»

| РАССМОТРЕННО На заседании метод.комиссии Протокол №___от____________ Председатель комиссии ___________________________ | УТВЕРЖДАЮ Директор ГБОУ ПО «ССК» ___________Г.Ю. Косенко «___»___________2016 |
| --- | --- |

Рабочая программа

Профессионального модуля ПМ. 01

Подготовительно-сварочные работы

и контроль качества сварных швов после сварки

по профессии среднего профессионального образования

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)

г. Севастополь

РАССМОТРЕННО

На заседании метод.комиссии

Протокол № ___ от ___________

Председатель комиссии

_______________________

Составитель преподаватель второй категории Сорокина Н.Н.

Педагогический стаж 12 лет

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по профессии среднего профессионального образования (далее – СПО), 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)

.

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

2.	РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.	СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.	УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

5.	КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

1. Паспорт рабочей программы профессионального модуля Подготовительно-сварочные работы

и контроль качества сварных швов после сварки

1.1. Область применения программы

Рабочая программа профессионального модуля Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных швов после сварки является частью программы профессиональной подготовки квалифицированных работников и служащих по профессии  15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки).

В части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД)

подготовительно-сварочные работы и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

Подготовительно-сварочные работы и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 1.1 - 	Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлоконструкций.

ПК 1.2 - 	Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и производственно-технологическую документацию по сварке.

ПК 1.3 - 	Проверять оснащенность, работоспособность, исправность и осуществлять настройку оборудования поста для различных способов сварки.

ПК 1.4 - 	Подготавливать и проверять сварочные материалы для различных способов сварки.

ПК 1.5 - 	Выполнять сборку и подготовку элементов конструкций под сварку.

ПК 1.6 - 	Проводить контроль подготовки и сборки элементов конструкций под сварку.

ПК 1.7 - 	Выполнять предварительный, сопутствующий подогрев металла.

ПК 1.8 - 	Зачищать и удалять поверхностные дефекты сварных швов после сварки.

ПК 1.9 - 	Проводить контроль сварных соединений на соответствие геометрическим размерам, требуемым конструкторской и производственно-технологической документацией по сварке.

ОК 1 - 	Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2 - 	Организовать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем.

ОК 3 - 	Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.

ОК 4 - 	Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.

ОК 5 - 	Использовать информационно-коммуникабельные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 6 - 	Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.

ОК 7 - 	Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей).

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном образовании при освоении программ повышения квалификации и переподготовки, и профессиональной подготовке по профессии: 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки). Опыт работы не требуется.

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля подготовительно-сварочные работы должен:

Иметь практический опыт:

·	выполнять типовые слесарные операции, применяемые при подготовке металла к сварке;

·	подготавливать газовые баллоны, регулирующую и коммуникационную аппаратуру для сварки и резки;

·	выполнять сборку изделий под сварку;

·	проверять точность сборки;

Уметь:

·	выполнять правку и гибку, разметку, рубку, резку механическую, опиливание металла.

·	подготавливать газовые баллоны к работе;

·	выполнять сборку изделий под сварку, сборочно-сварочных приспособлениях и прихватками, проверять точность сборки;

Знать:

·	правила подготовки изделий под сварку, назначение сущность и технику выполнения типовых слесарных операций, выполняемых при подготовке металла к сварке;

·	средства и приемы измерений линейных размеров, углов, отклонений формы поверхности;

·	виды и назначения сборочно-сварочных приспособлений.

·	виды сварных швов и соединений их обозначение на чертежах.

·	типы разделки кромок под сварку

·	правила наложения прихваток.

·	типы газовых баллонов и правила подготовки их к работе.

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:

Всего 436 час, в том числе:

·	максимальной учебной нагрузки обучающегося  192 часа, включая:

·	обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 128 часов;

·	самостоятельной работы обучающегося 64 часа;

·	учебной и производственной практики 180 часа.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности. Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных швов после сварки, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 1.1 | Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлоконструкций. |
| ПК 1.2 | Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и производственно-технологическую документацию по сварке. |
| ПК 1.3 | Проверять оснащенность, работоспособность, исправность и осуществлять настройку оборудования поста для различных способов сварки |
| ПК 1.4 | Подготавливать и проверять сварочные материалы для различных способов сварки |
| ПК 1.5 | Выполнять сборку и подготовку элементов конструкций под сварку |
| ПК 1.6 | Проводить контроль подготовки и сборки элементов конструкций под сварку |
| ПК 1.7 | Выполнять предварительный, сопутствующий подогрев металла |
| ПК 1.8 | Зачищать и удалять поверхностные дефекты сварных швов после сварки. |
| ПК 1.9 | Проводить контроль сварных соединений на соответствие геометрическим размерам, требуемым конструкторской и производственно-технологической документацией по сварке |
| ОК 1 | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2 | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. |
| ОК 3 | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. |
| ОК 4 | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. |
| ОК 5 | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6 | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 7 | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей) |

3. Структура и содержание профессионального модуля

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ПМ. 01 Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных швов после сварки |  | 564 |  |
| Раздел 1. Ознакомление с оборудованием сварочного поста для ручной дуговой сварки. Освоение техникой и технологией ручной дуговой сварки покрытыми электродами. |  | 128 |  |
| МДК 01.01. Оборудование, техника и технология электросварки |  | 32 |  |
| Тема 1.1. Основные требования безопасности труда при ручной дуговой сварке. | Содержание | 2 |  |
|  | 1. | Обязанности обучающихся перед проведением сварочных работ. Правила пользования спецодеждой и сварочными щитками. Обязанности сварщиков по обслуживанию сварочного оборудования. |  | 1 |
|  | Лабораторные работы | Не предусмотрены |  |
|  | Практические занятия | 2 |  |
|  | 1. | Оказание первой доврачебной помощи. Доврачебная помощь при поражении электрическим током. Приемы искусственного дыхания. Правила пользования |  |  |

|  |  | индивидуальным пакетом. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тема 1.2. Оборудование сварочного поста. | Содержание | 2 |  |
|  | 1. | Виды сварочных постов в зависимости от условий работы. Оснащение сварочного поста источниками питания. |  | 2 |
|  | 2. | Устройство кабины и её оснащение. Принадлежности и инструмент сварщика. Назначение сварочных щитков и применяемых светофильтров. |  | 2 |
|  | 3. | Кабели, сварочные провода и токоподводящие зажимы, применяемые при оснащении сварочных постов. |  | 2 |
|  | Лабораторные работы | Не предусмотрены |  |
|  | Практические занятия | 1 |  |
|  | 1. | Правила пользования инструментом сварочного поста |  |  |
| Тема 1.3. Общие сведения об источниках питания. | Содержание | 5 |  |
|  | 1. | Классификация источников питания. |  | 2 |
|  | 2. | Однопостовые сварочные выпрямители (устройство). Регулировка тока, обслуживание. |  | 2 |
|  | 3. | Выпрямители сварочные: назначение, устройство, технические характеристики. Способы регулирования сварочного тока. |  | 2 |
|  | 4. | Преобразователи: принцип действия, устройство, паспортные данные, технические характеристики. Способы регулирования сварочного тока. |  | 2 |
|  | 5. | Сварочный агрегат: устройство, принцип действия, назначение, область применения. |  | 2 |
|  | 6. | Инверторные источники питания: назначение, принципиальная схема, технологические преимущества. |  | 2 |
|  | 7. | Аппараты для повышения устойчивости горения дуги. Осцилляторы: назначение, принцип действия. Импульсные возбудители дуги: назначение, принцип действия. Балластный реостат: назначение, устройство и принцип работы. Сварочные многопостовые системы: назначение, принципиальная схема, способы защиты от |  | 2 |

|  |  | перегрузок. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8. | Сварочные многопостовые системы: назначение, принципиальная схема, способы защиты от перегрузок. Правила обслуживания ИП дуги. Возможные неисправности ИП сварочной дуги, способы их устранения. Основные работы, выполняемые при обслуживании ИП дуги. |  | 2 |
|  | Лабораторные работы | 1 |  |
|  | 1. | Изучение устройства сварочного трансформатора и снятие внешней характеристики. |  |  |
|  | 2. | Изучение устройства сварочного выпрямителя и снятие регулировочной характеристики. |  |  |
|  | 3. | Изучение устройства и работы сварочного агрегата на бензиновом и дизельном топливе. |  |  |
|  | 4. | Многопостовые сварочные выпрямители. Регулировка тока (балластные реостаты). |  |  |
|  | Практические занятия | 1 |  |
|  | 1. | Сварочные трансформаторы. Обслуживание. |  |  |
|  | 2. | Однопостовые сварочные выпрямители. Обслуживание. |  |  |
|  | 3. | Многопостовые сварочные выпрямители (устройство). |  |  |
|  | 4. | Источники питания с частотным преобразователем. |  |  |
|  | 5. | Источники питания для аргонодуговой сварки. Снятие регулировочной характеристики. |  |  |
|  | 6. | Изучение устройства сварочного осциллятора. |  |  |
|  | 7. | Обозначение и маркировка источников питания для ручной дуговой сварки. Технические характеристики источников питания переменного и постоянного тока. |  |  |
|  | 8. | Неисправности источников питания, методы устранения. |  |  |
|  | 9. | Параллельное включение источников питания |  |  |
|  | 10. | Выбор сварочного оборудования по заданным параметрам сварной конструкции. Выбор инструмента и принадлежностей сварщика. |  |  |

| Тема 1.4. Сварочные материалы. свойства и назначение сварочных материалов, правила их выбора; марки и типы электродов; | Содержание | 3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1. | Свойства и назначение сварочных материалов. Основные сведения о стальной сварочной проволоке. |  | 2 |
|  | 2. | ГОСТ на проволоку. Принятая система маркировки. Химический состав, диаметры и требования к ней. |  | 2 |
|  | 3. | Основные сведения о стальных покрытых электродах. Покрытия электродов, классификация и назначение. Выбор марки электродов. Типы электродов для сварки конструкционных сталей. ГОСТ на покрытые электроды. |  | 2 |
|  | Лабораторные работы | 1 |  |
|  | 1. | Электродные материалы для сварки и их химический состав |  |  |
|  | Практические занятия | 1 |  |
|  | 1. | Покрытия электродов, классификация электродов |  |  |
|  | 2. | Выбор марки электродов. |  |  |
|  | 3. | Выбор диаметра электродов. |  |  |
| Тема 1.5.Техника наплавки швов. | Содержание | 2 |  |
|  | Возбуждение сварочной дуги. Определение, физическая сущность. Виды, условия устойчивого горения, технологические характеристики, строение, применение. Перенос электродного металла на изделие: ( капельный, струйный). Способы выполнения швов по длине и сечению |  | 2 |
|  | Лабораторные работы | 1 |  |
|  | 1. | Возникновение дуги. Дуга постоянного и переменного тока. Влияние магнитного дутья на качество сварки. |  |  |
|  | Практические занятия | 1 |  |
|  | 1. | Возбуждение сварочной дуги. |  |  |
|  | 2. | Перенос электродного металла на изделие: ( капельный) |  |  |
|  | 3. | Перенос электродного металла на изделие: (струйный). |  |  |
|  | 4. | Выбор параметров режима сварки в различных пространственных положениях сварного шва: нижнем, горизонтальном, вертикальном |  |  |
|  | 5. | Обозначение и расшифровка марок сталей. Определение группы свариваемости. |  |  |

|  | 6. | 4. Составление технологического процесса ручной дуговой сварки конструкций различного назначения. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1. | 16 |  |
| Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы: - роль сварки в машиностроении; - доврачебная помощь при ушибах и растяжениях; - доврачебная помощь при переломах; - доврачебная помощь при черепно-мозговой травме; - доврачебная помощь при ожогах; - доврачебная помощь при отравлении газами; -подготовка к работе сварочной цепи; - запуск в работу и обслуживание источника сварочного тока; - обслуживание рабочего места во время работы; - обслуживание рабочего места по окончанию работы; - требования к выполнению однопроходных швов; - область применения плазменной и микроплазменной сварки; - сварка титана и его сплавов; - основные требования к организации рабочего места и безопасности выполнения работ при сварке неплавящимися электродами; - схемы плазменной сварки прямого и косвенного действия; - индивидуальные и коллективные средства защиты; - требования к организации рабочего места и безопасности выполнения сварочных работ при ручной дуговой сварке; - пожарная безопасность при ручной дуговой сварке. Подготовка к лабораторным работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторных работ, отчетов и подготовка к их защите. Теоретические основы сварки плавлением; Оборудование для электрической сварки плавлением; Сварочные аппараты для электрической сварки плавлением; Классификация источников питания. Сварочные трансформаторы (устройство). Регулировка тока, обслуживание. Однопостовые сварочные выпрямители (устройство). Регулировка тока, обслуживание. Многопостовые сварочные выпрямители (устройство). Регулировка тока (балластные |  |  |

| реостаты). Сварочные агрегаты. Источники питания для аргонодуговой сварки. Осцилляторы. Импульсные стабилизаторы горения дуги. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Учебная практика. Виды работ - ознакомление с требованиями правил безопасности труда и пожарной безопасностью, ознакомление с правилами внутреннего распорядка предприятия; - знакомство с оборудованием и технологией изготовления сварных конструкций; - сборка и сварка конструкций из листового металла и металла различного профиля ручной дуговой сваркой плавящимся электродом; - изготовление сварной конструкций ручной дуговой сваркой плавящимся электродом из труб различного диаметра без разделки и с разделкой кромок; - изготовление решетчатых и балочных конструкций из низкоуглеродистых и низколегированных сталей; - изготовление конструкций из низколегированных сталей ручной дуговой сваркой плавящимся электродом; - изготовление конструкций из углеродистой стали ручной дуговой сваркой плавящимся электродом; - сварка поворотных и неповоротных стыков труб из легированной стали неплавящимся электродом в среде аргона; - сварка поворотных стыков труб комбинированным способом, сварка труб «козырьком»; -изготовление емкостей, не работающих под давлением из листового металла ручной дуговой сваркой плавящимся электродом; - изготовление конструкции из тонколистового металла (элементов вентиляции, различных кожухов) ручной дуговой сваркой плавящимся и неплавящимся электродом; - изготовление ферм многослойными швами ручной дуговой сваркой плавящимся электродом; - заварка дефектов стального, чугунного, алюминиевого литья, сварка чугуна шпильками плавящимися электродами; -сварка цветных металлов и сплавов дуговой сваркой плавящимися и неплавящимися электродами. Наплавка на пластину ниточного валика электродом, расположенным углом назад. Наплавка на пластину ниточного валика электродом, расположенным углом вперед. Наплавка на пластину ниточного валика электродом, наклоненным вправо, при этом угол | 18 |  |

между осью электрода и линией шва должен быть 90Е.

Наплавка на пластину ниточного валика электродом, расположенным углом назад с наклоном вправо.

Наплавка широкого валика вертикально расположенным электродом. Наплавка широкого валика электродом, расположенным углом назад. Наплавка широкого валика электродом, расположенным углом вперед. Многослойная наплавка валиков на пластину.

Сварка стыковых соединений без разделки кромок:

-выполнение стыкового соединения без зазора, скоса кромок односторонним швом вертикально расположенным электродом;

-выполнение стыкового соединения без зазора, скоса кромок односторонним швом электродом, расположенным углом назад;

-выполнение стыкового соединения без зазора, скоса кромок односторонним швом электродом, расположенным углом вперед;

-выполнение стыкового соединения двух пластин одинаковой толщины, собранных встык без разделки кромок, с зазором между ними от 1 до 4 мм., двусторонним швом при различном расположении электрода.

Сварка нахлесточных, тавровых и угловых соединений:

-выполнение нахлесточного соединения двусторонним швом при различном положении электрода и наклоненным в правую сторону;

-выполнение таврового соединения без скоса кромок односторонним швом в лодочку при различном положении электрода;

-выполнение таврового соединения без скоса кромок двусторонним швом, без колебания электрода и при различном его положении с наклоном вправо;

-выполнение углового соединения без скоса кромок односторонним швом при различном положении электрода;

-выполнение углового соединения многослойным многопроходным швом при различном положении электрода.

Сварка стыковых соединений с разделкой кромок:

-выполнение стыкового соединения на стальной остающейся подкладке со скосом двух кромок при различном положении электрода;

Дуговая наплавка и сварка при наклонном положении пластин.

Ручная дуговая наплавка и сварка углеродистой стали в различных положениях сварного шва. Выполнение ручной плазменной сварки различных соединений.

| Раздел 2. Организация технологического процесса производства сварных конструкций. |  | 128 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| МДК.01.02. Технология производства сварных конструкций |  | 32 |  |

| Тема 2.1. Соединения деталей и узлов машин. | Содержание | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1. | Типовые детали и сборочные единицы общего и спец. назначения. Разновидности, применение, способы получения. Замена литья ковки деталей сваркой. |  | 2 |
|  | 2. | Разъемные соединения деталей их достоинства и недостатки. Неразъемные соединения деталей, их разновидности, достоинства и недостатки. 6. Преимущества сварных соединений. |  | 2 |
|  | 3. | Виды передач вращательного движения. Назначение видов передач, область применения. Недостатки и преимущества. |  | 2 |
| Тема 2.2. Технология производства машиностроительных сварных конструкций. | 1. | Технологический процесс производства сварных машиностроительных конструкций. Технологичность сварных деталей и конструкций: понятие, требования, предъявляемые к машиностроительным сварным элементам и конструкциям, условия их выполнения. Проектирование технологического процесса по ЕСТД. | 7 | 3 |
|  | 2. | Определение материала и нормативных документов на изготовление конструкций. Технология заготовительного производства. Сборочное производство. Сварочное производство. Контроль качества. |  | 2 |
| Тема 2.3. Типовые сварные строительные конструкции. | 1. | Решетки, фермы. Стойки колонны. Балки. Листовые конструкции. Арматурные сетки. Сварные рамы. Технологичность и технология изготовления типовых строительных конструкций. | 6 | 2 |
|  | 2. | Оболочковые конструкции поворотные. Оболочковые конструкции неповоротные. Типы, область применения, параметры, определяющие их прочность и устойчивость. |  | 2 |
| Тема 2.4. Трубопроводы. | 1. | Особенности сварки труб. Подготовка стыка труб. Различие приёмов газовой сварки поворотных и неповоротных стыков. Особенности промышленных и бытовых газопроводов. | 6 | 2 |
|  | 2. | Технология сборки и сварки труб и секций трубопроводов: способы, принципы их выбора, используемое оборудование. |  | 2 |
|  | Лабораторные работы | Не предусмотрены |  |

|  | Практические занятия | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1. | Определение передаточного отношения. |  |  |
|  | 2. | Классификация сборочных единиц. |  |  |
|  | 3. | Классификация сварных конструкций. |  |  |
|  | 4. | Составление маршрутных карт. |  |  |
|  | 5. | Составление карт технологического процесса. |  |  |
|  | 6. | Проектирование технологического процесса изготовления решетки. |  |  |
|  | 7. | Проектирование технологического процесса изготовления фермы. |  |  |
|  | 8. | Проектирование технологического процесса изготовления стойки. |  |  |
|  | 9. | Проектирование технологического процесса изготовления колонны. |  |  |
|  | 10. | Проектирование технологического процесса изготовления балки. |  |  |
|  | 11. | Проектирование технологического процесса изготовления листовых конструкций. |  |  |
|  | 12. | Проектирование технологического процесса изготовления оболочковых конструкций. |  |  |
|  | 13. | Проектирование технологического процесса изготовления арматурной сетки. |  |  |
|  | 14. | Проектирование технологического процесса изготовления стальных дверей. |  |  |
|  | 15. | Проектирование технологического процесса изготовления трубных конструкций. |  |  |
|  | 16. | Проектирование технологического процесса изготовления газопровода. |  |  |
|  | 17. | Проектирование технологического процесса изготовления сборочно-сварочных приспособлений. |  |  |
|  | 18. | Проектирование технологического процесса изготовления сборочно-сварочных приспособлений. |  |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1. |  |  |
| Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы Составление характеристики Технология производства сварных конструкций 2-го и 3-го разряда в соответствии с разрядной сеткой изложенной в разделе «Сварочные работы» | 16 |  |

| Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (ЕТКС). Заполнение таблицы « Классы средств индивидуальной защиты», пользуясь конспектом занятий, учебной и специальной технической литературой. Выполнение реферата по теме: «Технология производства сварных конструкций», в компьютерном виде. - сборочные кондукторы; - сборочные стенды; - сборочные стапели; - переносные универсальные сборочные приспособления; - оборудование для перемещения и закрепления свариваемых изделий; - схема сварочного кантователя; - оборудование для установки и перемещения сварочных аппаратов; - схема сварочного вращателя; - типы опор для сварочных автоматов; - промышленные роботы для сварки; - схема сварки шаровидного резервуара; - схема сварки резервуаров из листового проката; - схемы устранения дефектов трубопровода; - схема ремонта участков паропроводных труб цветных металлов; |  |  |
| --- | --- | --- |
| Учебная практика Виды работ: Организация рабочего места и безопасности труда. Подготовка, сборка деталей под сварку с установкой необходимого зазора; Самостоятельный и правильный выбор сбочно-сварочных приспособлений; Базирование детали в приспособление; Правильный подбор всех параметров сварки; Выполнение прихваток и сварка простых деталей и конструкций из углеродистой стали в нижнем, наклонном, вертикальном и горизонтальном положениях швов; Заварка небольших раковин на необрабатываемых местах; Самостоятельное выполнение сварочных операций на производственных деталях неответственного назначения из углеродистых и легированных сталей, чугуна, Выполнение ручной машинной кислородной резки листа профилей труб; Чтение инструкционно-технологических карт, чертежей, схем; Сварка труб встык в поворотном и неповоротном положении; Выполнение кольцевых швов ёмкостей для хранения различного рода сыпучих материалов; Приварка различных рёбер жёсткости; | 18 |  |

| Изготовление стойки для унифицированного фильтра ФРУ; Сварка переходных площадок, рам, ограждений, решёток; Приварка различного рода косынок, планок к балкам, фермам Сварка различных строи тельных конструкций (балки, каркасы зданий, фермы, листовые конструкции, корпусные транспортные конструкции); Сварка трубопроводов; Проверка качества сварных швов, устранение дефектов в сварных швах. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Производственная практика Виды работ: Организация рабочего места и безопасности труда. Подготовка, сборка деталей под сварку с установкой необходимого зазора; Самостоятельный и правильный выбор сбочно-сварочных приспособлений; Базирование детали в приспособление; Правильный подбор всех параметров сварки; Выполнение прихваток и сварка простых деталей и конструкций из углеродистой стали в нижнем, наклонном, вертикальном и горизонтальном положениях швов; Заварка небольших раковин на необрабатываемых местах; Самостоятельное выполнение сварочных операций на производственных деталях неответственного назначения из углеродистых и легированных сталей, чугуна, цветных металлов; Выполнение ручной машинной кислородной резки листа профилей труб; Чтение инструкционно-технологических карт, чертежей, схем; Сварка труб встык в поворотном и неповоротном положении; Выполнение кольцевых швов ёмкостей для хранения различного рода сыпучих материалов; Приварка различных рёбер жёсткости; Изготовление стойки для унифицированного фильтра ФРУ; Сварка переходных площадок, рам, ограждений, решёток; Приварка различного рода косынок, планок к балкам, фермам Сварка различных строи тельных конструкций (балки, каркасы зданий, фермы, листовые конструкции, корпусные транспортные конструкции); Сварка трубопроводов; Проверка качества сварных швов, устранение дефектов в сварных швах. | 36 |  |

| Раздел 3. Технология подготовки металла к сварке |  | 128 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| МДК.01.03. Подготовительные и сборочные операции перед сваркой |  | 32 |  |

| Тема 3.1. Подготовка металла к сварке | Содержание | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1. | Типовые слесарные операции (правка, гибка, разметка, рубка, опиливание, резка механическая). Их назначение, сущность, техника выполнения, инструменты, приспособления. Требования безопасности труда |  | 2 |
|  | 2. | Разметка и ее назначение. Инструменты и приспособления, этапы разметки. Разметка по шаблону и чертежам. БТ. |  | 2 |
|  | 3. | Правка и гибка, инструмент и оборудование. Разновидность правки, рихтовка. Механизация работ. БТ |  |  |
|  | 4. | Рубка. Инструменты и приемы пользования. Рубка в тисках, на плите и наковальне. Механизация работ. БТ |  |  |
|  | 5. | Резка. Инструмент и оборудование. Техника выполнениЯ резки. Механизация резки. БТ |  |  |
|  | 6. | Опиливание. Конструкция и виды напильников, приемы и правила опиливания, механизация. БТ |  |  |
|  | Практические занятия | 3 |  |
|  | 1. | Приемы выполнения плоскостной разметки |  |  |
|  | 2. | Приемы выполнения пространственной разметки |  |  |
|  | 3. | Разметка по шаблону |  |  |
|  | 4. | Приемы выполнения правки металла |  |  |
|  | 5. | Приемы выполнения рихтовки металла |  |  |
|  | 6. | Технология гибки металла |  |  |
|  | 7. | Техника рубки зубилом в тисках |  |  |
|  | 8. | Техника рубки металла зубилом на плите. Техника рубки крейцмейселем в тисках |  |  |
|  | 9. | Техника выполнения ручной резки |  |  |
|  | 10. | Техника опиливания |  |  |
| Самостоятельная работа: Систематическая проработка конспектов, учебной и специальной литературы. Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформления практических работ, подготовка к их защите. |  |  |
| Учебная практика: Разметка плоских поверхностей, нанесение рисок, кернение, пространственная разметка, рубка на плите, правка и гибка, резка ручная, резка механическая, опиливание плоских и цилиндрических поверхностей, выпуклых и вогнутых поверхностей |  |  |
| Производственная практика: Систематическая проработка конспектов, учебной и специальной литературы. Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформления практических работ, подготовка к их защите. Разметка плоских поверхностей, нанесение рисок, кернение, пространственная разметка, рубка на плите, правка и гибка, резка ручная, резка механическая, опиливание плоских и цилиндрических поверхностей, выпуклых и вогнутых поверхностей |  |  |
| Тема 3.2. Сварные соединения и швы | Содержание | 4 |  |
|  | 1. | Виды сварных швов и соединений |  |  |
|  | 2. | Классификация сварных швов |  |  |
|  | 3. | Характеристики сварных швов |  |  |
|  | 4. | Обозначение сварных швов на чертежах по ГОСТ |  |  |
| Тема 3.3. Сборочно-сварочные приспособления | Содержание | 7 |  |
|  | 1. | Способы выполнения кромок под сварку |  |  |
|  | 2. | Типы разделок кромок |  |  |
|  | 3. | Назначение кромок под сварку |  |  |
|  | 4. | Виды сборочно-сварочных приспособлений |  |  |
| Тема 3.4. Сборка изделий под сварку | Содержание | 7 |  |
|  | 1. | Установка необходимого зазора при сборке, инструменты, проверка. |  |  |
|  | 2. | Технология сборки изделий под сварку |  |  |
|  | 3. | Проверка точности сборки |  |  |
|  | Практические занятия: виды и характеристики сварных швов, техника выполнения кромок, сборочно-сварочные приспособления. Сборка изделий под сварку, инструмент для проверки сборки. | 3 |  |
|  | Самостоятельная работа: Систематическая проработка конспектов, | 16 |  |
|  | учебной и специальной литературы. Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформления практических работ, подготовка к их защите. |  |  |
|  | Учебная практика: Присоединение сварочных проводов к ИП,регулирование силы сварочного тока, зажигание дуги, наплавка валиков, сварка без разделки, сварка с разделкой | 18 |  |
|  | Производственная практика: Присоединение сварочных проводов к ИП, регулирование силы сварочного тока, зажигание дуги, наплавка валиков, сварка без разделки, сварка с разделкой | 36 |  |

| Раздел 4. Дефектация и способы испытания сварных швов |  | 128 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| МДК 01.04. Контроль качества сварных соединений |  | 32 |  |
| Тема 4.1. Деформации и напряжения при сварке. | Содержание | 6 |  |
|  | 1. | Силы, деформации , напряжение и связь между ними. |  | 3 |
|  | 2 | Возникновение напряжений и деформаций при сварке. |  | 3 |
|  | 3 | Основные мероприятия по уменьшению деформаций и напряжений при сварке. |  | 3 |
| Тема 4.2.Контроль внешнего осмотра и измерениями | Содержание | 6 |  |
|  | 1. | Понятие о дефекте |  | 3 |
|  | 2. | Классификация дефектов |  | 3 |

|  | 3. | Классификация видов контроля качества продукции |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4. | Технология контроля внешним осмотром и измерения |  | 3 |
| Тема 4.3. Дефекты сварных соединений и их исправление | Содержание | 5 |  |
|  | 1. | Основные виды дефектов |  | 3 |
|  | 2. | Причины возникновения дефектов |  | 3 |
|  | 3. | Влияние дефектов на снижение прочности сварного соединения |  | 3 |
|  | 4. | Способы исправления дефектов сварных соединений |  | 3 |
| Тема 4.4. Неразрушающие виды контроля качества сварных соединений и изделий | Содержание | 7 |  |
|  | 1. | Общие сведения об ультра звуковой дефектности |  | 3 |
|  | 2. | Эхо - импульсивный и теневой контроль |  | 3 |
|  | 3. | Аппаратура для ультразвукового контроля |  | 3 |
|  | 4. | Определения глубины залегания, размеров и характера дефекта эхо- импульсивным контролем |  | 3 |
|  | 5. | Основы технологии эхо- импульсивного контроля. |  | 3 |
|  | 6. | Радиационные виды контроля. |  | 3 |
|  | 7. | Технология радиационного контроля . |  | 3 |
|  | 8. | Перспективные виды радиационной дефектоскопии . |  | 3 |
|  | 9. | Магнитные виды контроля. |  | 3 |
|  | 10. | Контроля непроницаемости швов. |  | 3 |
|  | Практические работы | 6 |  |
|  | 1. | Зачистка сварного шва |  |  |
|  | 2. | Силы возникающие в сварочном шве. |  |  |
|  | 3. | Сварочные деформации. |  |  |
|  | 4. | Сварочные напряжения. |  |  |
|  | 5. | Дефекты сварных соединений. |  |  |
|  | 6. | Дефекты корня шва. |  |  |
|  | 7. | Внутренние дефекты. |  |  |
|  | 8. | Наружные дефекты сварных соединений. |  |  |
|  | 9. |  |  |  |
|  | 10. | Подрезы корня шва. |  |  |

|  | 11. | Прожоги сварного шва. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 12. | Непровар сварного шва. |  |  |
|  | 13. | Трещины сварного шва. |  |  |
|  | 14. | Шлаковые включения в сварочный шов. |  |  |
|  | 15. | Газовые поры сварочного шва. |  |  |
|  | 16. | Дефекты микроструктуры шва. |  |  |
|  | 17. | Определение качества сварного шва внешним осмотром и измерениями. |  |  |
|  | 18. | Исправление подрезов корня шва. |  |  |
|  | 19. | Исправление прожогов сварного шва. |  |  |
|  | 20. | Исправление непроваров сварного шва. |  |  |
|  | 21. | Исправление трещин сварного шва. |  |  |
|  | 22. | Исправление шлаковых включений в сварочный шов. |  |  |
|  | 23. | Исправление газовых пор сварочного шва. |  |  |
|  | 24. | Исправление дефектов микроструктуры шва. |  |  |
|  | 25. | Контроль сварочного шва керосином. |  |  |
|  | 26. | Контроль сварочного шва аммиаком. |  |  |
|  | 27. | Контроль сварочного шва воздушным давлением. |  |  |
|  | 28. | Контроль сварочного шва гидравлическим давлением. |  |  |
|  | 29. | Вакуумный контроль сварочного шва. |  |  |
|  | 30. | Люминесцентный контроль сварочного шва. |  |  |
|  | 31. | Контроль сварочного шва методом красок. |  |  |
|  | 32. | Контроль сварочного шва газоэлектрическими точе - искателями. |  |  |
|  | 33. | Магнитный метод контроля сварного шва. |  |  |
|  | 34. | Радиационный метод контроля шва. |  |  |
|  | 35. | Ультразвуковой контроль сварного шва. |  |  |
|  | 36. | Методы контроля с разрушением сварных соединений. |  |  |
|  | 37. | Механические испытания сварных швов. |  |  |
|  | 38. | Испытание образцов на разрыв. |  |  |
|  | 39. | Испытание образцов на смятие. |  |  |
|  | 40. | Испытание образцов на срез. |  |  |

|  | 41. | Испытание образцов на кручение. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 42. | Испытание образцов на излом. |  |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1.. | 18 |  |
| Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы Составление характеристики работ по определению дефектов сварных соединений 2-го и 3-го разряда в соответствии с разрядной сеткой изложенной в разделе «Сварочные работы» Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (ЕТКС). Заполнение таблицы « Классы средств индивидуальной защиты», пользуясь конспектом занятий, учебной и специальной технической литературой. Выполнение реферата по теме: «Дефекты и способы испытания сварных швов», в компьютерном виде. |  |  |
| Учебная практика 01.04. Виды работ Организация рабочего места и правила безопасности труда при выявлении дефектов в сварочном производстве; Упражнения в пользовании дефектационной аппаратурой и пуском её в действие; Производить зачистку сварочных швов; Определять качество сварного шва внешним осмотром и измерениями. Контроль сварочного шва керосином. Контроль сварочного шва аммиаком. Контроль сварочного шва воздушным давлением. Контроль сварочного шва гидравлическим давлением. | 18 |  |
| Производственная практика. Виды работ самостоятельно определять дефекты сварочных операции на производственных деталях читать чертежи, технологические карты соблюдать правила по охране труда, пожарной и электробезопасности на предприятии, правила внутреннего распорядка и режима труда выполнять электродуговую сварку выявлять дефекты сварных швов: выполнять газовую сварку и выявлять дефекты: - арматура из оловянных бронз и кремнистой латуни – наплавка дефектов | 36 |  |

- боковины, переходные площадки, подножки каркасы и обшивки железнодорожных вагонов

- балансиры рессорного подвешивания подвижного состава- вырезка по разметке в ручную

- буи и бочки рейдовые, артщиты и понтоны

-  валы  коленчатые  двигателей  и  валы  кулачковые  автомобилей-  заварка  дефектных  мест специальными электродами

- валы электрических машин- наплавка шеек

- двигатели внутреннего сгорания

- детали автомобиля

- детали из листовой стали толщиной до 60 мм - вырезка вручную по разметке

- мосты задние автомобилей - наплавка раковин в отливках.

4. Условия реализации программы профессионального модуля

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы модуля осуществляется при   наличие учебных

кабинетов:

·	теоретических основ сварки и резки металлов;

·	технической графики;

·	безопасности жизнедеятельности и охраны труд;

·	сварочных и слесарных мастерских и сварочного полигона;

·	электротехники и автоматизации производства;

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:

·	рабочее место преподавателя;

·	посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся);

·	комплект инструментов и сборочно-сварочных приспособлений;

·	комплект образцов сварных швов на пластинах из углеродистой и легированной стали, чугуна, цветных металлов и сплавов;

·	комплекты учебных таблиц по темам;

·	комплект методической документации по предмету;

·	натуральные наглядные пособия;

·	дидактические материалы;

·	макеты оборудования и инструмента;

·	комплект плакатов по темам;

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:

·	рабочее место мастера производственного обучения;

·	рабочие места по количеству обучающихся: верстаки слесарные одноместные с подъёмными тисками;

·	станки: настольно-сверлильный, фрезерный, заточной;

·	тиски слесарные параллельные;

·	набор слесарных инструментов;

·	набор измерительных инструментов;

·	заготовки для выполнения слесарных работ;

·	альбом плакатов слесарно-сборочные работы;

·	оборудование, принадлежности и инструмент сварщика для ручной дуговой сварки;

·	оборудование, принадлежности и инструмент сварщика для газовой сварки;

·	оборудование, принадлежности и инструмент сварщика для полуавтоматической и автоматической сварки;

·	аппаратура для ручной и механизированной резки металла;

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:

·	различные виды сварочных постов в зависимости от условий работы и вида сварки;

·	оснащение сварочного поста источниками питания;

·	сварочные кабины и их оснащение;

·	сварочные щитки и применяемые светофильтры;

·	кабели, сварочные провода и токоподводящие зажимы, применяемые при оснащении сварочных постов;

·	индивидуальные средства защиты сварщика.

4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы

Основные источники:

1.	В.Н. Галушкина «Технология производства сварных конструкций: учебник  Москва «Академия» 2013г.

2.	Б.С. Покровский «Основы слесарных и сборочных работ» учебник Москва «Академия» 2014г.

3.	В.И. Маслов «Сварочные работы»: учебник Москва «Академия» 2014г.

4.	В.С. Милютин, Р.Ф. Катаев  «Источники питания и оборудование для электрической сварки плавлением» Учебник Москва «Академия» 2013г.

5.	Г.Г. Чернышов « Сварочное дело. Сварка и резка металлов» Москва «Академия» 2013г.

6.	В.С. Виноградов «Электрическая дуговая сварка» Москва «Академия» 2013г.

7.	В.В. Овчинников «Технология газовой сварки и резки металлов» Учебник Москва «Академия» 2014г.

8.	В.В. Овчинников «Современные виды сварки» Учебное пособие Москва «Академия» 2013г.

9.	Справочник электрогазосварщика и газорезчика. Учебное пособие Москва «Академия» 2014г.

10.	В.В. Овчинников «Технология ручной дуговой и плазменной сварки и резки металлов» Учебник Москва «Академия» 2014г.

11.	В.В. Овчинников «Технология электросварочних и газосварочных работ» Учебник Москва «Академия» 2014г.

12.	В.В. Овчинников «Сварщик на лазерных и электронно-лучевых сварочных установках» Учебное пособие Москва «Академия» 2008г.

13.	В.В. Овчинников «Газосварщик» учебное пособие Москва «Академия» 2012г.

14.	В.В. Овчинников «Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах» Учебное пособие Москва «Академия» 2014г.

15.	В.В. Овчинников «Электросварщик ручной сварки (дуговая сварка в закрытых газах) Учебное пособие Москва «Академия» 2012г.

16.	В.В. Овчинников «Основы сварных соединений» Учебное пособие Москва «Академия» 2014г.

17.	В.В. Овчинников «Газорезщик» Учебное пособие Москва «Академия» 2010г.

18.	В.Н. Галушкина «Технология производства сварных конструкций» Рабочая тетрадь Москва «Академия» 2012г.

19.	Л.Н. Гуськова «Газорезщик» Рабочая тетрадь Москва «Академия» 2012г.\

20.	Б.С. Покровский «Основы слесарного дела» Рабочая тетрадь Москва «Академия» 2013г.

21.	В.В. Овчинников « Технология ручной дуговой и плазменной сварки и резки металлов» Рабочая тетрадь Москва «Академия» 2012г.

22.	В.В. Овчинников «Технология электросварочных и газосварочных работ» Рабочая тетрадь Москва «Академия» 2012г.

23.	Технология автоматической и механической сварки металлов. Учебное пособие Москва «Академия» 2014г.

24.	Слесарное дело» Учебное пособие Москва «Академия» 2011г.

25.	«Слесарно-сборочные работы» Учебное пособие Москва «Академия» 2010г.

26.	«Оборудование, механизация, автоматизация сварочных процессов» Учебное пособие Москва «Академия» 2010г.

27.	«Механизация правки и резки» Плакаты Москва «Академия» 2013г.

28.	«Слесарно-сборочные работы» Плакаты Москва «Академия» 2013г.

29.	«Технология автоматической и механической сварки плавлением» Плакаты Москва «Академия» 2014г.

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Занятия теоретического цикла носят практико-ориентированный характер и проводятся в учебном кабинете  теоретических основ сварки и

резки металлов. Учебная практика проводится в сварочной мастерской рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессионального модуля. Учебная практика   проводится при делении группы  на  подгруппы,  что  способствует  индивидуализации  и  повышения

качества   обучения. Реализация программы модуля осуществляется при прохождении обязательной производственной практики, которая проводится в организациях, направление деятельности которых соответствуют профилю подготовки обучающихся данного модуля.

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом  (или на основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций.

При изучении модуля с обучающимися проводятся консультации, которые могут проводиться как со всей группой, так и индивидуально.

Изучение дисциплин «Основы материаловедения», «Основы инженерной графики», «Основы автоматизации производства», «Основы электротехники», « Допуски и технические измерения», « Основы экономики», « Безопасность жизнедеятельности», модуля «Подготовительно-сварочные работы» предшествует освоению данного модуля (также возможно изучение данных дисциплин параллельно с модулем).

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1. Выполнять типовые слесарные операции, применяемые при подготовке металла к сварке | Организация рабочего места Соблюдение требований безопасности труда Подбор инструмента и оборудования Демонстрация навыков выполнения слесарных операций | Наблюдение и оценка выполнения практических работ. Тестирование. Контроль выполнения самостоятельной работы. |
| ПК 1.2. Подготавливать газовые баллоны, регулирующую и коммуникационную аппаратуру для сварки и резки | Организация рабочего места Соблюдение требований безопасности труда Подбор инструмента и оборудования Демонстрация подготовки баллонов к сварке | Наблюдение и оценка выполнения практических работ. Тестирование. Контроль выполнения самостоятельной работы. |
| ПК 1.3. Выполнять сборку изделий под сварку | Организация рабочего места Соблюдение требований безопасности труда Подбор инструмента и оборудования. Демонстрация сборки изделий под сварку | Наблюдение и оценка выполнения практических работ. Тестирование. Контроль выполнения самостоятельной работы. |
| ПК 1.4. Проверять точность сборки | Организация рабочего места. Соблюдение требований безопасности труда Подбор инструмента и оборудования | Наблюдение и оценка выполнения практических работ. |
|  | Правильность выбора точности сварки | Тестирование. Контроль выполнения самостоятельной работы. |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | Явно выраженный интерес к профессии; Трудоустройство по полученной профессии; Эффективное самостоятельное изучение профессионального модуля; Результативное участие в конкурсах профессионального мастерства. | Наблюдение за выполнением практических работ; Социологический опрос; Экспертная оценка |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. | Правильная последовательность выполнения действий на лабораторных и практических работах и во время учебной, производственной практики в соответствии с инструкциями, технологическими картами и т.д.; Обоснованность выбора и применение методов и способов решения профессиональных задач; личная оценка эффективности и качества выполнения работ. | Характеристика с производственной практики; Наблюдение за выполнением практических работ; |
| ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. | Адекватность оценки рабочей ситуации в соответствии с поставленными целями и задачами через выбор соответствующих материалов, инструментов и т.д. Самостоятельность текущего контроля и корректировка в пределах своих компетенций выполняемых работ в соответствии с технологическими процессами сварочных работ; Полнота представлений за последствия некачественно и несвоевременно выполненной работы. | Экспертная оценка, Наблюдение за выполнением практических работ; Характеристика с производственной практики; Письменный опрос. |

| ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. | Оперативность поиска необходимой информации, обеспечивающей наиболее быстрое, полное и эффективное выполнение профессиональных задач; Владение различными способами поиска информации; Адекватность оценки полезности информации; Используемость найденной для работы информации в результативном выполнении профессиональных задач, для профессионального роста и личностного развития; Самостоятельность поиска информации при решении не типовых профессиональных задач. | Экспертная оценка; Наблюдение за выполнением практических работ; |
| --- | --- | --- |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | Устойчивость навыков эффективного использования современных ИКТ в профессиональной деятельности; устойчивость и демонстрация на практике навыков использования информационно-коммуникационных технологий при оформлении рефератов, работ по УИРС и НИРС, на производственной практике; Правильность и эффективность решения нетиповых профессиональных задач с привлечением самостоятельно найденной информации; используемость ИКТ в оформлении результатов самостоятельной работы | Экспертная оценка; Наблюдение за выполнением практических работ; |
| ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. | Степень развития и успешности социологический опрос, - наблюдение; - характеристика с производственной практики; - письменный опрос применения коммуникационных способностей на практике (в общении с сокурсниками, ИПР ОУ, потенциальными | Социологический опрос, наблюдение за выполнением практических работ; Характеристика производственной практики; |

|  | работодателями в ходе обучения); полнота понимание и четкость представлений того, что успешность и результативность выполненной работы зависит от согласованности действий всех участников команды работающих; владение способами бесконфликтного общения и саморегуляции в коллективе; соблюдение принципов профессиональной этики | письменный опрос |
| --- | --- | --- |
| ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). | Самостоятельный выбор учетно- военной специальности родственной полученной профессии; Применение профессиональных знаний в ходе прохождения воинской службы | социологический опрос; наблюдение за выполнением практических работ; анкетирование |